|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Поручень с полимерным покрытием | Общие требования: Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями. Состоит из термически обработанных бесшовных холоднодеформированных; теплодеформированных; электросварных труб, из коррозионно-стойкой стали  Точки опоры крепления к стене: Не менее 4 шт  Наружный диаметр труб: не менее 32 не более 35 мм  Наружная и внутренняя поверхности труб: должны быть без плен, рванин, закатов, трещин  Деформация в линии стана труб: холодная или теплая  Кривизна труб на любом участке длиной 1 м: не более 2 мм  Толщина стенки труб: от 0,8 до 2 мм  Марка стали труб: 08Х17Т; 08Х18Т1; 12Х13; 10Х18Н10Т; 04Х18Н10; 08Х21Н6М2Т; 08Х18Н12Б; 12Х18Н12Т; 17Х18Н9  Полимерное покрытие: наличие и должно быть выполнено толщиной не менее 0,1 мм  Высота поручня: от 200 до 250 мм  Поверхность труб: должна быть светлой  Ширина поручня: не менее 700 не более 850 мм  Тип поручня: откидной  Площадка для крепления к стене: наличие  Высота грата труб1: не более 0,3 мм  Точность изготовления труб: повышенная или высокая  Плотность стали труб: от 7,70 до 7,90 г/см3 |