|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| … | Поручень с полимерным покрытием  | Общие требования: Поручень используется как дополнительная опора людям с ограниченными физическими возможностями. Состоит из термически обработанных бесшовных холоднодеформированных; теплодеформированных; электросварных труб, из коррозионно-стойкой сталиТочки опоры крепления к стене: Не менее 3 шт. в каждом крепежном элементеНаружный диаметр труб: не менее 32 не более 35 ммНаружная и внутренняя поверхности труб: должны быть без плен, рванин, закатов, трещинДеформация в линии стана труб: холодная или теплаяКривизна труб на любом участке длиной 1 м: не более 2 ммТолщина стенки труб: от 0,8 до 2 ммМарка стали труб: 08Х17Т; 08Х18Т1; 12Х13; 10Х18Н10Т; 04Х18Н10; 08Х21Н6М2Т; 08Х18Н12Б; 12Х18Н12Т; 17Х18Н9Полимерное покрытие: наличие и должно быть выполнено толщиной не менее 0,1 ммПоверхность труб: должна быть светлойДлина поручня: не менее 400 и не более 450 ммТип поручня: прямойПлощадка для крепления к стене: наличие и не менее 2Высота грата труб1: не более 0,3 ммТочность изготовления труб: повышенная или высокаяПлотность стали труб: от 7,70 до 7,90 г/см3 |