|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Крючок | Общие требования: крючок предназначен для подлокотных и подмышечных костылей. Может использоваться как в медицинских учреждениях, так и дома для постоянного или временного хранения костылей. Изогнутая форма крючка обеспечивает безопасность и удобство использования. Состоит из термически обработанных бесшовных холоднодеформированных или теплодеформированных или электросварных прутков и труб, из коррозионно-стойкой стали.  Точки опоры крепления к стене: не менее 2 шт. и не более 4 шт.  Наружный диаметр прутков к которому крепятся травмобезопасные кольца: не менее 11 не более 13 мм  Наружная и внутренняя поверхности устройства: должны быть без плен, рванин, закатов, трещин  Предельные отклонения по наружному диаметру прутков : не более ±1,2мм  Деформация в линии стана труб: холодная или теплая  Марка стали прутков: 08Х17Т; 08Х18Т1; 12Х13; 10Х18Н10Т; 04Х18Н10; 08Х21Н6М2Т; 08Х18Н12Б; 12Х18Н12Т; 17Х18Н9  Общая высота устройства: от 135 до 145 мм  Общая ширина устройства: не менее 60 до 75 мм  Внутренняя ширина между прутками: более 51 и менее 60 мм.  Диаметр травмобезопасного кольца: более 34 мм.  Длина прутьев (полезное использование): менее 85 мм и должны входить в общий размер.  Поверхность устройства: должна быть светлой и матовой  Точность изготовления устройства: повышенная или высокая |